| VŠB-TU Ostrava |  | # Katedra elektrických měření |  | ## Fakulta elektrotechniky a informatiky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum měření: |  | 8 | MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK FEROMAGNETICKÝCH MATERIÁLŮ | Studijní skupina: |
| Datum odevzdání: | Hodnocení: |  |  | Jméno: |
|  |  |  |  | Jméno: |

Cíl měření:

Poznat základní charakteristiky feromagnetických materiálů a metodu jejich měření pomocí analogového osciloskopu.

Zadání:

1.		Pomocí analogového osciloskopu a při měřící frekvenci f = 50 Hz, zobrazte postupně dynamické hysterezní smyčky dvou zadaných vzorků (toroidů) z  různých feromagnetických materiálů.                Při zobrazování si vyzkoušejte vliv nastavení různých hodnot prvků  integračního členu RC na tvar smyčky, resp. na její zkreslení. Zobrazené hysterezní smyčky jednoho ze zadaných vzorků zakreslete do příslušných rastrových oken a doplňte další požadované údaje. U správně zobrazené smyčky vyznačte hodnoty zbytkového magnetizmu (remanence) Br a koercitivní síly Hc , zjištěné postupem podle následujícího bodu 2. V závěrečném hodnocení uveďte důvody zkreslení hysterezní smyčky  při nevhodně zvolené časové konstantě integračního členu.

2.		Určete velikost měřítek horizontální a vertikální osy stínítka osciloskopu a poté stanovte co nejpřesněji hodnotu koercitivní síly a remanence u obou vzorků. Dle velikosti zjištěné koercitivní síly je zařaďte   do příslušné kategorie feromagnetických materiálů. Dále vypočtěte procentuální relativní chyby určených hodnot koercitivní síly, porovnáním s hodnotami výrobce.

3.	Na stejných vzorcích proměřte komutační křivky (amplitudové charakteristiky). Měření proveďte        při těchto hodnotách magnetizačního proudu I:  0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200,          250 mA. Naměřené a vypočtené hodnoty zpracujte do tabulek a sestrojte grafické závislosti Bm = f(Hm). Ze získaných grafů určete největší hodnoty relativní amplitudové permeability  amax .

Při měření komutační křivky pozorujte pomocí osciloskopu tvar křivky magnetizačního proudu a tvar napětí naindukovaného v měřicím vinutí. Oba tyto průběhy (zobrazené při I = 250 mA) zakreslete       do rastrového okna (pouze pro jeden vzorek). Tvar naindukovaného napětí zdůvodněte v závěrečném hodnocení.

Zpracování výsledků měření:

1.	 Zobrazení hysterezní smyčky

Správná  hysterezní smyčka		             Zkreslená hysterezní smyčka

f = 50 Hz       				             f = 50 Hz

R =                            C =			             R =                          C =

2.	Určení hodnot remanence a koercitivity

### Vzorek č.1

(Ve všech následujících výpočtech uvádějte obecný vzorec,  vztah s dosazenými hodnotami a výsledek  včetně rozměru příslušné veličiny)

Zjištěné hodnoty:

předřadný odpor primárního vinutí  []        =

horizontální citlivost osciloskopu [V/cm]	=

vertikální citlivost osciloskopu [V/cm]	=

počet primárních závitů vzorku        =

počet sekundárních závitů vzorku	 =

střední délka siločáry vzorku  [m]	 =

průřez jádra vzorku [m2]                  =

Výpočet měřítek na osách osciloskopu :

H/1cm osy x =

B/1cm osy Y =

Výpočet Br , Hc :

Br 	=

Hc	 =

Měřený vzorek je vyroben z materiálu:

Výpočet relativní chyby měření Hc :

Hc	=

### Vzorek č.2

Zjištěné hodnoty:

předřadný odpor primárního vinutí  []    =

horizontální citlivost osciloskopu [V/cm] =

vertikální citlivost osciloskopu [V/cm]     =

počet primárních závitů vzorku                 =

počet sekundárních závitů vzorku             =

střední délka siločáry vzorku [m]	          =

průřez jádra vzorku [m2]                           =

Výpočet měřítek na osách osciloskopu:

H/1cm osy x =

B/1cm osy Y =

Výpočet Br , Hc :

Br 	=

Hc 	=

Měřený vzorek je vyroben z materiálu:

Výpočet relativní chyby měření Hc :

Hc	=

3.	Měření komutační křivky

### Vzorek č.1

| ##### I | Im | U2 | U2SA | Hm | Bm | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

Příklad vypočtených hodnot (pokud je vypočtená hodnota uvedena v tabulce, označte v ní příslušný řádek) :

Střední délka magnetické siločáry v toroidu:

ls	=

Amplitudová hodnota magnetizačního proudu:

Im	=

Amplitudová intenzita magnetického pole:

Hm	=

Střední aritmetická hodnota indukovaného napětí U2 :

U2SA	=

Amplitudová magnetická indukce:

Bm	=

Hodnoty odečtené z grafu:

Bmmax	=

Hmmax	=

Maximální amplitudová permeabilita:

amax	=

Zobrazené průběhy proudu I  a indukovaného napětí  U2 (při I = 250 mA):

### Vzorek č. 2

| ##### I | Im | U2 | U2SA | Hm | Bm | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

amax	=

Seznam použitých přístrojů:

Závěrečné hodnocení výsledků měření: